# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B.001 – TYNKI ZWYKŁE

## Kod CPV 45410000-4

1. Wstęp

  - Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru tynków zwykłych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i  mające na celu wykonanie tynków zwykłych.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1.Spoiwa.

2.1.1.1. Cement – wg PN-B-19701:1997

2.1.1.2. Wapno – wg PN-B-30020:1999

2.1.2. Piasek do zapraw – wg PN-79/B-06711

2.1.3. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami

producenta materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży.

5.1.1. Podłoża z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej.

Mur powinien być wykonany na niepełne spoiny (tzn. nie zapełnione zaprawą na

głębokość 10-15 mm od lica muru).W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny

należy przed przystąpieniem do tynkowania wyskrobać je na tą głębokość albo

zastosować inne środki zapewniające trwałą przyczepność tynku do podłoża.

Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu,

sadzy, rdzy i substancji tłustych.

5.1.2. Podłoże z betonów kruszywowych.

Powinno być równe, ale szorstkie. W przypadku konieczności tynkowania gładkiego

podłoża betonowego należy jego powierzchnię naciąć i po nacięciu dokładnie oczyścić.

Przed tynkowaniem podłoże powinno być obficie zwilżone wodą.

5.1.3. Podłoże z betonów komórkowych.

Mury z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i napra-

wić większe uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył

zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. W okresie letnim lub przypadkach

zbyt nadmiernego wysuszenia należy przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą.

5.1.4. Podłoża gipsowe i gipsobetonowe.

Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7 % wag. Nie dotyczy to przypadku gdy

Przewidziane są tynki gipsowe i gipsowo-wapienne. Powierzchnia powinna być pory-

sowana ostrym narzędziem w skośną siatkę. Części metalowe powinny być zabezpie-

czone odpowiednim środkiem antykorozyjnym. Bezpośrednio przed tynkowaniem pod-

łoże powinno być oczyszczone z kurzu miękką szczotką na sucho, a następnie lekko

zwilżone wodą.

5.1.5. Podłoża z płyt wiórowo-cementowych.

Styki płyt powinny być zakryte pasami o szerokości 10 cm z siatki metalowej, przybi-

tymi do płyt w odstępach ok. 10 cm. Siatka powinna być wolna od łuszczącej się rdzy.

W przypadku stosowania zapraw zawierających gips siatka powinna być ocynkowana

lub w inny sposób zabezpieczona przed korozją. Bezpośrednio przed tynkowaniem

należy podłoże oczyścić i zwilżyć wodą.

5.1.6. Podłoża drewniane.

Powinny mieć podkład wykonany z siatki stalowej odpowiadającej wymogom z pktu

5.1.5, z mat trzcinowych, z listewek lub z dranic. Deski tworzące podłoże tynku powin-

ny być wąskie (ok. 12 cm). Siatkę na drewnie należy układać na prętach lub listewkach

grub. 6-10 mm. Poszczególne arkusze powinny zachodzić na siebie. Na szer. co naj-

mniej 5 cm i być ze sobą powiązane miękkim drutem wiązałkowym.

5.1.7. Podłoża metalowe.

Powinny być osłonięte siatką stalową lub druciano-ceramiczną, która powinna być

przywiązana drutem lub w inny sposób trwale przytwierdzona. Elementy i siatka po-

winny być oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczeń oraz dwukrotnie powleczone

mlekiem cementowym w przypadku tynków zawierających cement. Przy tynkach

gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone

powłoką antykorozyjną. Używane siatki powinny być ocynkowane lub w inny sposób

zabezpieczone przed korozją. Siatka powinna być dostatecznie sztywna i mieć oczka

nie większe niż 1x1cm.

5.2. Wykonanie robót (wg PN-70/B-10100).

a) tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniają-

cym wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.

b) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy

oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

c) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą

przyczepność tynku.

d) tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie

przylegać na całej powierzchni.

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC i pod

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC.

f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez

ochronę przed wiatrem. W okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-

wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (ok. 1 tygodnia) zwil-

żane wodą.

6. Kontrola jakości

6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z

projektem technicznym i zamówieniem,

b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym

oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów , których właściwości nie odpowiadają wy-

maganiom przedmiotowych norm,

e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-

miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Roboty tynkarskie, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później  bę-

dzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- jakości wytworzonej zaprawy,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe tynków należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,

- przyczepności tynku do podłoża,

- grubości tynku,

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenia tynku w narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-niem , którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien być przyjęty.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządko-

wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-92/B-01302         Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354         Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i

zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355         Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-B-03002:1999     Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościo-

wych.

PN-63/B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280         Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wy-

magania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020         Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121         Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-

nych.

PN-69/B-10023         Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykony-

wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024         Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autokla-

wizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy od-

biorze.

PN-70/B-10026         Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego po-

rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101         Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.

PN-91/B-10102         Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997     Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-

nych.

PN-EN-12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-B-10109:1998      Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121          Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymaga-

nia i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczal-

nymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoi-

wach bezwodnych.

PN-90/B-14501          Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701:1997      Cementy powszechnego użytku.

PN-B-30020:1999      Wapno.

PN-B-30041:1997      Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997      Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady i określenia.